**球墨铸铁雨水口篦子技术要求**

**一.遵循标准**

16S518《雨水口》

设计图纸

1. **技术要求**

1.雨水口篦子和篦子支座材料采用球墨铸铁QT500-7，防腐做法为涂沥青清漆一道。

2.雨水口篦子可以与支座用销轴（或其他的形式）相连系（翻转角度不小于120°），以防止丢失；雨水口篦子可以与井墙用铁链（或其他的形式）相连系，以防止丢失，具体做法由厂家自定。

3.雨水口篦子与雨水支座配套加工组装使用。

4.防沉降球墨铸铁雨水口篦子和篦子支座的技术要求除满足上述3点内容外，还应符合下表的规格、尺寸要求。

|  |  |
| --- | --- |
| 承载能力 | H（mm） |
| B125 | 65 |
| C250 | 65 |
| D400 | 90 |

5.雨水口篦子应与支座表面制作平整、光滑，不得有裂纹以及影响检查井盖使用性能的冷隔、缩松等缺陷，不得补焊。

**三.其他**

1.其他未尽事宜按照设计要求或国标规定。

2.质保期满足招标单位提出的要求，且不低于行业同类产品的质保年限。

技术管理部

2023.4.20