预制装配式混凝土检查井技术要求

- 遵循标准

- 1、设计图纸

- 2、22S521图集 《预制装配式混凝土检查井》

- 技术要求

1、预制装配式混凝土检查井，按井室形状分为圆形和矩形两种， 雨水检查井和污水检查井采用相同井型，井室高度通过多节井室组合调节。井筒内径为 Φ700、Φ800 两种。当工程所需井筒内径与之不符时，设计人应另行设计。检查井应安装防坠格板或防坠网等防坠落装置。

2、检查井预留接管孔孔径：采用柔性接口时，应为插入管外径加20mm ~ 30mm; 采用顶进施工时，可为管外径加60mm。

3、检查井井盖顶面应与周围场地地坪、路面齐平，位于绿地内的检查井井盖顶面应高于绿地地坪0. lm~O. 2m。井盖做法 详见国标图集 14S501-1 《球墨铸铁单层井盖及踏步施工》、14S501-2 《双层井盖》。检查井井盖应采用符合相关产品标准的检查井井盖，道路上应使用与之荷载等级相匹配的井盖。

4、检查井的井径和型式按照设计要求或标准图集22S521规定执行。

5、材料要求：

1）混凝土：预制构件混凝土强度等级为C40，抗渗等级为P8;垫层混凝土强度等级为C15，混凝土材料的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 (2015 年版） GB 50010 的有关规定，严寒地区冰冻线以上混凝土抗冻等级应不低于F200。

2）钢筋：采用一级钢HPB300 、二级钢HRB400级钢筋，其性能指标应符合现行国家相关标准规范的规定。

3）内埋式吊装孔：采用内径为 50mm 的短节圆钢管制作。

4）吊环：应采用 HPB300 级钢筋制作，严禁使用冷加工钢筋，且吊环埋入混凝土应有可靠锥固长度，不应小于30d, 并应焊接或绑扎在钢筋骨架上。

5）流槽：现浇流槽采用 C15 混凝土；砌筑流槽采用 MlO水泥砂浆砌筑MUlO流槽砖；预制流槽采用 C30混凝土。

6）爬梯：除预制井筒配套使用塑钢小爬梯外，其余爬梯采用球磨铸铁爬梯，且均应符合相关产品标准要求。

7）橡胶圈：采用耐酸碱 耐腐蚀性能的三元乙丙橡胶或氯丁橡胶，其性能指标应符合现行国家标准《橡胶密封件给、排水管及污水管递用接口密封圈材料规范》 GB/T 21873 的规定

- 检查井制作要求

1）检查井构件的制作应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666 的有关规定。

2）构件加工制作前，应仔细核对给水排水专业及相关专业图纸，按图纸确定管道预留孔的数量、位置及孔径，不应在成品构件上开管道预留孔。

3）钢筋骨架可采用焊机、人工焊接及绑扎连接制作。采用人工焊接时，焊点数量应大于总点数的 50% ，且均匀分布。

4）井室底板下层钢筋混凝土净保护层厚度为 40mm, 其他部位混凝土净保护层厚度为 35mm。

5）钢筋错固长度： 一级钢-30d 、二级钢35d。钢筋连接接头宜采用机械接头或焊接接头，若采用绑扎钢筋接头，其搭接长度中一级钢42d、二级钢49d(d为钢筋直径，钢筋接头率均应不大于50%。

6）吊孔严格按照图纸所示位置或设计要求设置。

7）检查井各部件内外或上下表面应平整，不应出现露石、露筋、粘皮、蜂窝、麻面、合缝漏浆和空鼓现象。

8）预制混凝土检查井各部件接口工作面应完整、光洁。不应粘有水泥浮浆或浮渣。

9） 检查井各部件尺寸允许偏差应符合下表规定。

检查井各部件尺寸允许偏差 （mm）

| 外框尺寸 | 内框尺寸 | 构件有效高度 | 板块厚度 | 预留孔位置 | 预留孔孔径 | 企口尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +5 -5 | +3 -2 | +5 -5 | +5 -3 | +3 -3 | +3 -3 | +2 -2 |

- 10）检查井部件出厂时应分别设置标识。

- 三、其他

1、产品的质保期应满足招标单位提出的要求，且不低于行业同类产品的质保年限。

2、其他未尽事宜按照设计要求或标准图集要求 。

技术管理部

2023年3月3日